                             SPECIFICATION

Coal grade                                                         Indices                                       D

Granular composition,mm                                0-300

Proximate analysis

Ash on dry basis, Ad%                    med.         22,0

                                                         Max.         26,0

Moisture in the analysis sample, W%  med.     14,0

                                                              Max.     16,0

Total sulphur on air dry basis, Sd                      0,92%
Volantile matter on air dry basis, V%               46,1%

Gross calorific value, Qdaf, Kcal/kg                  7300
Lowest calorific value, Qt      Kcal/kg                   4800

Chemical composition of ash

SO2                                                                    62,1%

AL203                                                                17,6%

CaO                                                                     4,5%

Fe203                                                                   2,7%

MgO                                                                     3,1%
K2O                                                                     1,1%

Na2O                                                                   0,2%

TiO2                                                                    0,1%

MnO2                                                                  0,01%

SO3                                                                      0,3%

PO2O5                                                                0,5%

Ultimate analysis of ash

Carbon                                                                72,6%

Hydrogen                                                            5,6 %

Nitrogen                                                              2,0%

Oxygen                                                               15,1%

Chloride                                                              0,03%

Phosphorus                                                         0,007%

Fusibility of ash

Initial deformation temperature                         1260

Softening temperature                                        1390
Fluid temperature                                                1420
