Eti Krom 산 Fe-Cr 의 표준 스펙

 

Cr : 63% Min

Si : 1.5 Max

C  : 8% Max

P  : 0.03% Max

S  : 0.05% Max

